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7-(EB-N.ASS) CICLO EASY BATH 
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7-(EB-N.ASS) PROCEDURE DI APPLICAZIONE EASY BATH
APPLICAZIONE SU SUPPORTI NON ASSORBENTI                                                                            (FERRO-ACCIAIO-ALLUMINIO-SUPERFICI GIA’TRATTATE)
(EASY GRIP + KIT EASY BATH READY)
	
	1° FASE

SGRASSARE CON CURA IL SUPPORTO, CARTEGGIARE ED ASPIRARE LE POLVERI.
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	2° FASE EASY GRIP (NON PRESENTE NEL KIT, RICHIEDERE A PARTE)
PRIMER QUARZATO PER SUPPORTI NON ASSORBENTI. INDICATO PER FERRO, ACCIAIO, ALLUMINIO E SIMILI.

MESCOLARE IL PRODOTTO, AGGIUNGERE 20% DI ACQUA. AGGIUNGERE IL 20% IN PESO DI QUARZO B0. APPLICARE CON RULLO A RIGA GIALLA IN DOTAZIONE E PENNELLO. DISTENDERE IN MODO DA EVITARE CHE SI CREINO MUCCHIETTI DI QUARZO. VERIFICARE L’ADESIONE DEL PRODOTTO PRIMA DI PROCEDERE.

AGGIUNGERE SPOLVERO LEGGERO, SOPRATTUTTO IN CORRISPONDENZA DI ANGOLI E SPIGOLI, PER GARANTIRE L’ADESIONE DEGLI STRATI SUCCESSIVI.
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	3° FASE UNDERCOAT EASY READY
DOPO 12 ORE, CARTEGGIARE E SGRASSARE CON CURA LA SUPERFICIE, CON CARTA VETRO GRANA 100-150. APPLICARE UNDERCOAT EASY READY APRIRE LA CONFEZIONE RIMESCOLARE E APPLICARE TALE E QUALE CON SPATOLA DI FERRO.

CONSUMO: 700-800 g/m2.

	[image: image6.jpg]W Rezina





	4° FASE UNDERCOAT EASY READY 
TRASCORSE 6 ORE CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA  80 PER ELIMINARE CRESTE ED EVENTUALI GRUMI. 

APPLICARE UN SECONDO STRATO DI UNDERCOAT EASY READY. APRIRE LA CONFEZIONE RIMESCOLARE E APPLICARE TALE E QUALE CON SPATOLA DI FERRO. Una volta terminata l’applicazione, rimuovere il materiale eccedente dai bordi del secchio e richiudere con cura la confezione facendo attenzione che il coperchio sia a chiusura ermetica, per poter riutilizzare il prodotto successivamente.

CONSUMO: 600 g/m2
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	5° FASE EASY BATH 
TRASCORSE 12 ORE (O DOPO NOTTE), CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA 80,  IN MODO DA ELIMINARE CRESTE E EVENTUALI GRUMI. ASPIRARE LE POLVERI E PROSEGUIRE CON LA FINITURA ESTETICA. APPLICARE EASY BATH IN MANO UNICA

APRIRE LA CONFEZIONE, MESCOLARE, AGGIUNGERE IL EASY THINNER IN RAGIONE DEL 2% (nel kit da 7 m2. è compresa la confezione predosata da 140 ml), RIMESCOLARE FINO AD ASSORBIMENTO DI TUTTO IL LIQUIDO E APPLICARE CON SPATOLA DI FERRO UNO STRATO DI ALMENO 800 g/m2 (MASSIMO 1 kg/m2) PER OTTENERE IL RISULTATO ESTETICO ATTESO.

GIA’ IN FASE DI APPLICAZIONE SARA’ FACILMENTE VISIBILE L’ASPETTO ESTETICO FINALE, SOPRATTUTTO GUARDANDO IL RIVESTIMENTO IN CONTROLUCE. Una volta terminata l’applicazione, rimuovere il materiale eccedente dai bordi del secchio e richiudere con cura la confezione facendo attenzione che il coperchio sia a chiusura ermetica, per poter riutilizzare il prodotto successivamente.


	
	6° FASE EASY COATING
TRASCORSE 6 ORE SI POTRA’ PROCEDERE CON LA CARTEGGIATURA DEL RIVESTIMENTO CON CARTA VETRO GRANA 80/100. ASPIRARE BENE LE POLVERI.
A QUESTO PUNTO SI POTRA’ APPLICARE LA 1° MANO DI EASY COATING.

APRIRE LA CONFEZIONE, MESCOLARE, VERSARE NELL’APPOSITA VASCHETTA E APPLICARE IN UNO STRATO SOTTILE CON RULLO IN MICROFIBRA IN DOTAZIONE.

CONSUMO: 60-70 g/m2


	
	7° FASE / EASY COATING
TRASCORSE 4/6 ORE, SE NECESSARIO, CARTEGGIARE IN MANIERA PUNTUALE CON CARTA VETRO GRANA 220 IN MODO DA RIMUOVERE EVENTUALI PICCOLE IMPURITA’ DEPOSITATE SUL PRIMO STRATO DI TRASPARENTE.

APPLICARE LA 2° E ULTIMA MANO DI EASY COATING. 

SE IL TRASPARENTE VIENE APPLICATO DOPO 12  ORE (O DOPO NOTTE), UTILIZZARE IL SECONDO RULLO IN MICROFIBRA IN DOTAZIONE.
CONSUMO: 60-70 g/m2


	

	N.B. NEL KIT É PRESENTE UNA CONFEZIONE DI EASY PRIMER, NON NECESSARIO IN QUESTO CICLO
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